# B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

# B.4.  IZOLACJE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót izolacyjnych - iniekcji - związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.:

„Remont budynku Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie,

ul. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin”

zgodnie z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej ST są dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionej

w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres ST obejmuje wykonanie robót izolacyjnych, w tym wykonanie izolacji metodą iniekcji niezbędnych do wykonania przy budynku Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego m64, 70-479 Szczecin.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  "Wymagania ogólne"  - część „A”

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

|  | Dział | Grupa | Klasa | Kategoria | Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45.000000-7 |  |  |  | Roboty budowlane |
|  |  | 452.00000-9 |  |  | Roboty budowlane w zakresie |
|  |  |  |  |  | wznoszenia kompletnych obiektów |
|  |  |  |  |  | budowlanych lub ich części oraz |
|  |  |  |  |  | roboty w zakresie inżynierii lądowej |
|  |  |  |  |  | i wodnej |
|  |  |  | 4532.0000-6 |  | Roboty izolacyjne |
|  |  |  |  | 45321.000-3 | Izolacja cieplna |
|  |  |  |  | 45323.000-7 | Roboty w zakresie izolacji |
| I |  |  |  |  | dźwiękoszczelnych |
|  |  |  |  | 45324.000-4 | Tynkowanie |

1.6. Określenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  "Wymagania ogólne" – część „A”.

2. MATERIAŁY

2.1. Podstawowe materiały potrzebne do wykonania robót

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji są materiały wyszczególnione w dokumentacji projektowej i zestawieniu materiałów zawartym w przedmiarze robót.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną "Wymagania ogólne" – część „A”

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  "Wymagania ogólne" – część „A” oraz zaleceniami Producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych budynków

5.1.1. Wymagania ogólne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych budynków należy przestrzegać następujących wymagań ogólnych:

- izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej,

- izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,

- izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw,

- rodzaj i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych należy każdorazowo projektować biorąc pod uwagę istniejące warunki gruntowo-wodne panujące w miejscu posadowienia budynku oraz uwzględniając poziom posadowienia,

- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację,

- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w sposób powodujący ich destrukcję,

- miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających ich prawidłowe ułożenie, tzn.:

- po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych,

- w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji stosowania poszczególnych materiałów izolacyjnych,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych należy stosować odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy wbudowywane w trakcie betonowania.

5.1.2. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe budynków ·wykonuje się wówczas, jeżeli budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych.

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynków przewidziane są następujące grupy wyrobów:

- masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe,

- papy asfaltowe,

- folie z tworzyw sztucznych.

Odrębną grupą wyrobów przeznaczonych do wykonywania tylko przeciwwilgociowych izolacji poziomych, zabezpieczających przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu, są preparaty iniekcyjne.

Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynków są następujące:

- w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. z mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża po winny być dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań,

- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami mogą być traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie w przypadku zapewnienia szczelności na zakładach tych folii, skutecznego uszczelnienia krawędzi poziomej folii na powierzchni ściany, rozwiązania uszczelnienia w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; jeżeli brak szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe.

5.1.3. Wymagania dotyczące izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne budynków są wykonywane w dwóch przypadkach:

1) jeżeli budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) jeżeli fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez ·względu na rodzaj otaczającego gruntu.

Do wykonywania izolacji wodochronnych części podziemnych budynków są przewidziane następujące grupy wyrobów:

- laminaty z mas hydroizolacyjnych,

- papy asfaltowe,

- folie z tworzyw sztucznych na bazie PVC, kauczuku, polietylenu,

- powłokowe masy hydro izolacyjne na bazie cementu,

- preparaty na bazie cementu penetrujące \v głąb podłoża.

Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji wodochronnych części podziemnych budynków są następujące:

- izolacja wodochronna z wyrobów rolowych i laminatów powinna być wykonywana od strony parcia wody na przegrodę; izolacja wodochronna z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu może być wykonywana zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej, jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyf1kacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych,

- w przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniżej zwierciadła wody gruntowej, w trakcie trwania robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien być obniżony co najmniej o 30 cm poniżej poziomu wykonywanej izolacji -do czasu zabezpieczenia jej warstwą dociskową,

- ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,

- wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu 30 cm wyższego niż najwyższy przewidywany poziom występowania wody gruntowej,

- powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem że krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji,

- w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu szczelności połączenia,

- przejście rur przez izolację wodochronna należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.

5.2. Wykonanie podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków

Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków powinny spełniać następujące wymagania:

- powinny być nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające obciążenia,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków mogą być wykonywane na podłożach: betonowym, z cegły ceramicznej pełnej, klinkierowej i betonowej; nie zaleca się wykonywania murów części podziemnych budynków oraz cokołów do wysokości 0,5 fi ponad poziom przylegającego terenu z cegieł dziurawek, cegieł kratówek i pustaków ceramicznych, z cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego,

- w celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować

min. następujące klasy betonu:

- przy izolacjach z materiałów bitumicznych B7,5,

- przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B10,

- przy izolacjach z laminatów z tworzyw sztucznych B20,

- przy izolacjach z powłok na bazie cementu oraz w przypadku preparatów

penetrujących B20,

4) cegła ceramiczna powinna mieć średnią wytrzymałość nie niższą niż 15 MPa, zaś mur z cegły powinien być wykonany na zaprawie cementowej; zalecane jest przygotowanie powierzchni murowej pod konkretny rodzaj izolacji wodochronnej zgodnie ze wskazaniami producenta, np. naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchniowe itp.,

5) powierzchnia podłoża powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona,

6) naroża powierzchni izolowanych powinny być wyokrąglone łukiem o promie niu nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi,

7) wysuszone podłoże (do wilgotności nie przekraczającej 5%), przewidziane do wykonania izolacji wodochronnej metodą klejenia, należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy hydroizolacyjnej, tzn.:

- roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bitumów,

- roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,

- roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilżone wodą - pod izolacje na bazie cementu,

roboty hydroizolacyjne można rozpocząć, jeśli powłoka gnmtująca jest równomiemie rozłożona (ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność do podłoża,

8) do gruntowania betonu wykonanego na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki.

5.3. Wymagania dotyczące wbudowywania poszczególnych wyrobów hydroizolacyjnych

5.3.1. Izolacje z mas hydroizolacyjnych

Z mas hydroizolacyjnych możliwe jest wykonywane zarówno izolacji przeciwwilgociowych, jak też izolacji wodochronnych. Zależy to od właściwości stosowanych wyrobów, głównie zaś od wodoszczelności powłoki wykonanej z masy hydroizolacyjnej.

5.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych

Powłoki przeciwwilgociowe są wykonywane z następujących wyrobów:

1) z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych,

2) z mas polimerowych.

Przeciwwilgociowe powłoki bezspoinowe są wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni części podziemnej budynku przed okresowym działaniem wody opadowej wnikającej w głąb gruntu przepuszczalnego i mogą być stosowane tylko od strony zewnętrznej fundamentów. Powłoki bezspoinowe nie stanowią izolacji wodochronnej w przypadku występowania parcia hydrostatycznego wody lub w przypadku dłuższego zalegania wody w rejonie budynku w gruncie nieprzepuszczalnym.

Powłoki bezspoinowe należy wykonywać zgodnie z normami lub instrukcją producenta. Liczba nakładanych warstw powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm.

5.3.1.2. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych

Powłokowe izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne mogą być wykonywane z następujących wyrobów:

1) z mas cementowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podłoże,

2) z mas cementowo-polimerowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podłoże,

3) z mas bitumiczno-mineralnych nanoszonych warstwowo na odpowiednio

przygotowane podłoże.

Izolacje powłokowe powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane brygady

hydroizolacyjne bezpośrednio na obiekcie, z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych.

Przy wykonywaniu izolacji powłokowej należy:

1) przygotować podłoże zgodnie z instrukcją producenta,

2) sukcesywnie nanieść poszczególne warstwy powłoki, zgodnie z instrukcją producenta.

5.3.2. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych

Odrębną grupę wyrobów stanowią preparaty penetrujące w głąb muru lub betonu i tworzące w nich izolację metodą krystalizacji wgłębnej.

Przy wykonywaniu izolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy:

1) przygotować podłoże zgodnie z instrukcją producenta, nanosząc preparaty na mokre podłoże,

2) sukcesywnie nanieść preparat, zgodnie z instrukcją producenta; preparat po naniesieniu może nie pozostawiać na powierzchni warstwy powłoki, ale nawet gdy taka powłoka istnieje, nie pełni ona funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej - izolacją właściwą jest preparat krystalizujący w porach muru lub betonu pod wpływem znajdującej się w nich wilgoci.

5.4. Wykonanie izolacji metodą iniekcji

Wzdłuż ścian budynku należy wykonać wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do1,5 m i głębokości do 1,5m. Prace przy odkopywaniu i wykonywaniu izolacji należy prowadzić na odcinkach nie dłuższych niż 10 m - w celu uniknięcia możliwości pęknięć oraz zarysowań ścian i fundamentów na skutek nagłej zmiany obciążeń.

Należy oczyścić podłoże betonowe lub ceglane ze skorodowanego betonu i zaczynu cementowego, następnie dokonać uzupełnień ubytków zaprawą cementową.

W ścianach należy wykonać otwory w celu dokonania iniekcji zgodnie z dokumentacją projektową.

Do otworów należy wprowadzić środek iniekcyjny.

Następnie należy wykonać izolację przeciwwilgociową pionową zgodnie z projektem

z uprzednim gruntowaniem ścian.

Następnie należy wykonać izolację termiczną z płyt termicznych „STYRODUR”, odpornych  na proces rozkładu w glebie - od poziomu 15 cm powyżej poziomu terenu.

Nad poziomem terenu należy wykonać warstwę tynku cienkowarstwowego oraz wykonać tynk zgodny z kolorystyką elewacji.

Wszelkie nierówności terenu powstałe po odkopywaniu ścian piwnic i zasypaniu wykopu należy usunąć i przywrócić poziom terenu do stanu pierwotnego. Wokół budynku należy wykonać opaskę o szerokości 50 cm i spadku 100 od budynku na zewnątrz.

Sposób wykonania

Etapy prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metodą iniekcji:

Sposoby wiercenia otworów.

Przekrój pionowy muru z izolacją pionową

1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zależności od tego, czy budynek jest podpiwniczony czy też nie. Otwory o średnicy 20 mm wykonuje się przy użyciu młotów udarowo obrotowych w odstępach co 10-15 cm, w zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli zasolenie murów jest większe niż 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje się pomiarów zasolenia, należy wykonywać otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie poniżej 0,3%, otwory iniekcyjne można wiercić co 15 cm. Stwierdzono bowiem, że - podobnie jak w innych technologiach - zasolenie murów wpływa na zmniejszenie promienia penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne wierci się na głębokości grubości muru minus 5 cm oraz pod kątem 150-300 do poziomu. Sposób wiercenia otworów ilustrują rysunki przekroju poziomego i pionowego murów wierconych jednostronnie i dwustronnie.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą przez skierowanie do otworu strumienia wody około 0,5 l, który poza nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinę stanowiącą przeszkodę w penetracji środka iniekcyjnego. Wodę do otworów można skierować z urządzenia iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 minutach od nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć konsystencji łatwo samopoziomującą się w naczyniu i łatwo wylewającą się z naczynia przez otwór o średnicy 2 cm. Ilość wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa się objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny w tej technologii jest jednocześnie środkiem zaślepiającym (flekującym) otwory, które po iniekcji można dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie, (przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz o gęstszej konsystencji. Czynność ta zwiększa estetykę lica muru w strefie iniekcji.

Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bez pośrednio przed jej użyciem i należy ją zastosować do 30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki. Przeciwwilgociową izolację pionową wykonuje się w następujący sposób: otwory iniekcyjne wierci się w identyczny sposób jak w przypadku izolacji poziomej, natomiast różnica polega na rozmieszczeniu otworów na płaszczyźnie izolowanej ściany od środka budynku. Płaszczyznę muru zewnętrznego nawierca się siatką otworów iniekcyjnych w odległościach w rzędzie i pionie co 20 cm. W wyjątkowych sytuacjach zasolenia muru otwory należy wiercić w odstępach co 15 cm. Geometria rozmieszczenia otworów pokazana jest na rysunku, przedstawiającym widok ściany od strony nawiertów oraz na rysunkru przedstawiającym przekrój pionowy izolowanej pionowo ściany. Pozostałe czynności są identyczne, jak podczas wykonywania izolacji poziomej tą metodą.

5.5. Zalecenia projektowe dotyczące izolacji

5.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne

5.5.1.1. Izolacje pionowe

Ściany zewnętrzne istniejące zagłębione poniżej terenu - ubytki spoin w murach po oczyszczeniu i przygotowaniu wg opisu konstrukcyjnego wypełnić zaprawą cementowowapienną a następnie mur zaimpregnować środkiem hydrofobizującym (np. DEITEROL S. DEITERMANN lub równoważny). Następnie pokryć izolacją ciężką powłokowa np. SUPERFLEX 10 DEITERMANN lub równoważną.

5.5.1.2. Izolacje poziome

Poziomą przeponę izolacyjną istniejących ścian wykonać stosując przeciwwilgociową blokadę iniekcyjną, np. metodą iniekcji lub równoważną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne - Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną "Wymagania ogólne"

– część „A”

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót

6.1.3. Badania i pomiary

6.1.4. Raporty z badań

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

b) Rejestr obmiarów

c) Pozostałe dokumenty

d) Przechowywanie dokumentów budowy

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  "Wymagania ogólne" – część „A”

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganIamI niniejszej ST i dokumentacją projektową.

a) Kontrola wykonania podłoży

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania izolacji.

b) Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunków technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

-) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna)- podczas wykonywania robót hydroizolacyjnych,

-) w odniesieniu do miejsc przebić i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót hydroizolacyjnych,

-) w odniesieniu do zakończenia krawędzi izolacji (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót.

c) Ocena wyników kontroli

Uznaje się, że kontrole dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane właściwości hydroizolacji są zgodne z warunkami zawartymi w niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBÓT -  Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  "Wymagania ogólne"

– część „A”

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

7 4. Czas przeprowadzania obmiaru

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny

d) odbiór pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  "Wymagania ogólne" – część „A”

Podstawę do odbioru wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, potwierdzone przez wyniki kontroli międzyoperacyjnych i kontroli kńcowej.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

1) pełną dokumentację powykonawczą,

2) protokoły z przeglądów kontrolnych oraz certyfikaty jakości mateńałów i wyrobów,

3) stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych kontroli robót

hydro izolacyjnych były pozytywne.

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań warunków technicznych niniejszej ST. Protokół odbioru powinien zawierać:

1) zestawienie wyników kontroli międzyoperacyjnych i końcowych,

2) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z projektem,

3) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  "Wymagania ogólne" – część „A”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-99/B-20130 - "Płyty styropianowe (PS-E)"

- PN-EN ISO 6946 - "Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania."

- PN-B-03002/99 - "Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie."

1 0.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część c: Zabezpieczenia i izolacja, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą "lekką" (dla doświadczalnictwa)". ITB, Warszawa 1982 1". świadectwo ITB nr 530/85.